Общество с ограниченной ответственностью «ТИХО ГРУПП»             198097 Санкт-Петербург, пр. Стачек 47     ИНН 7805658010 ОГРН1147847299929                           тел. 8-812-70-20-500

====================================================================================================

Звукоизоляционная панель KillSound slot,

описание и характеристики.

Звукоизоляционная панель KillSound slot изготовлена по технологии TARS (правообладатель ООО «Тихо Групп») из высокопрочного пятнадцатислойного целлюлозного гофрокартона увеличенной плотности, специального сечения, с использованием двух виброгасящих мембран, заполненного мультифракционной полевошпатово-кварцевой композицией с применением виброуплотнения. Кромка панели запечатана качественной защитно-контрольной лентой Control Tape.

Края панелей имеют форму соединения «паз-гребень» для обеспечения надежности соединения при монтаже. Данное соединение защищает от образования акустических мостиков и лучше удержавает герметизирующий составов.

Звукоизоляционная панель KillSound slot предназначена для коррекции акустики помещений, а именно:

- Защиты помещений от проникновения нежелательных звуков извне.

- Препятствования выходу звука наружу (музыкальный клуб или ресторан  в жилом доме, домашний кинотеатр)

- Создания звукозащитных ограждающих конструкций в отсутствие капитальных стен (переговорная комната в помещении формата Open Space, комната отдыха в аэропорте)

- Организации специализированного акустического оформления помещений, возможно, в сочетании с другими материалами (кинотеатр, лекционный зал, читальный зал, студия звукозаписи, музей)

- Специальная рекомендация – общественные заведения культурно-досугового назначения в жилых домах (бар, ресторан, клуб), домашний кинотеатр.

- Специальная рекомендация – использование при повышанных требованиях к звукоизоляции помещений, минимизации проникновения структурных и нискочастотных шумов.

Звукоизоляционная панель KillSound slotобладает следующими характеристиками:

| Индекс собственной звукоизоляции Rw, дБ | 48 |
| --- | --- |
| Плотность плит γ, кг/м3 | 1490 |
| Поверхностная плотность m, кг/м² | 32 |
| Коэффициент теплопроводности k, Вт/м*К | 0,11 |
| Длина L, мм | 1210 |
| Ширина B, мм | 810 |
| Толщина Н, мм | 21 |
| Вес М, кг | 30,7 |
| Количество на паллете, шт | 30 |

Высокая плотность заполнения, большая толщина (для тонких материалов), обеспечивают наивысшие параметры поверхностной плотности, а, следовательно, и уровня звукоизоляции, недостижимые для других присутствующих на рынке материалов.

Рекордная многослойность с использованием виброгасящих мембран позволяют повысить степень гашения акустических вибраций, и снизить резонансные явления в защищаемом помещении.

Прочный каркас допускает нормальную работу с панелью, без риска разрушения.

Наружный слой увеличенной толщины устойчив к механическим повреждениям.

Варианты монтажа по степени увеличения звукоизолирующих свойств (некоторые) и соответствующие им уровни снижения интенсивности звука в %:

| 1 | панель, закреплённая на виброакустический TichoDubel | 94 |
| --- | --- | --- |
| 2 | то же, с вибропоглощающей подложкой TichoMat | 95 |
| 3 | панель + волокнистый шумопоглотитель 25мм, без каркаса | 97 |
| 4 | панель на профиле | 98 |
| 5 | панель на виброподвесах, смонтированная с учётом всех факторов воздействия нежелательного звука | До 99,5 |

Уровень гашения ударного шума 90-95%.

Панели серийного производства имеют

показатели пожарной опасности:   Г2, В2, Д2, Т1

Панели, обработанные огнезащитным составом,  имеют

показатели пожарной опасности:   Г1, В1, Д1, Т1

По заказу клиента  предусмотрен выпуск влагозащищенных панелей

В зависимости от параметров помещения и поставленных задач, возможно различное исполнение конструкций.

Вы всегда сможете воспользоваться помощью наших высококвалифицированных специалистов, включая консультации, натурные измерения на Вашем объекте, проекты акустических решений, авторский надзор и пр.